# Elsulfavirine/VM1500A LAI长效注射配方的临床前药代动力学研究

Vadim Bichko1, Boris Rogovoy1, Angela Koryakova2, Ruben Karapetian2, Saranya Sankar3, Igor Nikoulin3, Gerald Yakatan3, Nikolay Savchuk1, Klaus Klumpp4, Robert Murphy5

1美国圣地亚哥Viriom公司, 2美国圣地亚哥ChemDiv公司, 3美国圣地亚哥IriSys公司, 4美国桑尼维尔Riboscience,公司, 5美国芝加哥西北大学

# 背景

本研究旨在考察服用间隔较长的预防和治疗HIV感染的新方案，以提高患者的依从性和长期治疗效果。 Elsulfavirine（Elpida®,VM1500）是VM1500A的前药，是一种新型、强效的非核苷类逆转录酶抑制剂（NNRTI），目前其用于HIV/艾滋病治疗的每日口服配方正在申请注册审核。VM1500A独特的药代动力学特性显示了开发长效注射（LAI）配方的可能性。

方法

以湿磨法制备Elsulfavirine或VM1500A的纳米水混悬液（颗粒尺寸380-450nm）。按动态光扩散法（DLS），以Malvern Zetasizer纳米ZSP系统测量颗粒尺寸。使用了不同的表面活性剂和药品-表面活性剂比。

以比格犬肌肉注射或皮下注射单一剂量（10 mg/kg），研究了配方安全性和药代动力学。每个剂量和用药路径以3只动物进行了研究。在注射后72小时内多次，并在3个月中每周采集血液样本。Elsulfavirine和VM1500A的血浆浓度以串联质谱联用法LC-MS/MS进行了测量。

结果

选择了具有需要的特性（表2）的最佳长效配方成分（表1）。

表1 Elsulfavirine和VM1500A的长效注射LAI配方成分

| 成分（mg/ml） | 抗冻剂 |
| --- | --- |
|  | 蔗糖 | 甘露醇 |
| API | 95 | 95 |
| P338 | 25 | 25 |
| 抗冻剂 | 29 | 29 |
| PBS pH 7.4 (ml) | 1 | 1 |
| 工艺参数 |  |  |
| 磨制时间（小时） | 24 | 24 |
| 打磨介质直径（mm） | 0.5 | 0.5 |
| 滚筒速度（rpm） | 104 | 104 |

表2 VM1500A长效注射LAI配方特性

| 参数 | 抗冻剂 |
| --- | --- |
|  | 蔗糖 | 甘露醇 |
| pH值 | 7.44 | 7.29 |
| 冻干后外观 | 白色块 | 白色块 |
| 颗粒尺寸（10ml样本）Z-Ave（nm）/PDI | 381.7/0.255 | 447.6/0.248 |
| 颗粒尺寸（30ml样本）Z-Ave（nm）/PDI | 386.1/0.252 | 442.6/0.252 |
| 再悬浮性 | 很容易再悬浮 | 很容易再悬浮 |
| 悬液可注射度 | 轻松注射 | 轻松注射 |
| 高效液相色谱分析（%标签声称） | 93.5 | 95 |

以蔗糖代替甘露醇作为抗冻剂，可减少颗粒集聚（图1-2）。

图1 冻干、重构后含甘露醇（上）和蔗糖（下）的VM1500A长效配方的显微图像。比例尺为10微米

冻干、重构后未观察到明显的颗粒尺寸变化（图3）。

图3 磨制大约9.5小时后（上）、冻干重构后（下）按动态光扩散法DLS测定的VM1500A LAI配方的颗粒尺寸分布。显示的是连续3次测量的结果。

在动物试验中，所有测试的配方的耐受性良好，未观察到不良反应，包括注射部位。药代动力学分析表明，通过这些路径使用VM1500A后的药物血浆浓度比前药Elsulfavirine的更稳定（图5）。注射单一剂量10 mg/kg的VM1500A后（肌肉或皮下），血浆浓度至少在4周内保持在50 ng/ml以上，至少4周内保持在10 ng/ml以上（皮下注射）。这些浓度超过临床有效的VM1500A的血浆浓度。用药3个月后，VM1500A的血浆浓度高于或大约在10 ng/ml，超过体外血清调整的EC50值。VM1500A LAI配方未观察到剂量突释，见图4。

图4 （肌肉、皮下）注射单一剂量10 mg/kg的Elsulfavirine或VM1500A LAI 后VM1500A的血浆浓度

因此，根据本研究结果，决定选择VM1500A进行进一步的LAI开发。

结论

本研究提供了VM1500A纳米混悬液可开发为长效注射配方以增加用药间隔的概念性论证，认为有必要对这些配方进行进一步的临床前开发。

# Text boxes

密度，%

按密度的尺寸分布

浓度

时间，天